## Slide 1
열및물질전달 Final Review
2024 기출 흐름과 2026 문제안을 바탕으로 정리한 신소재공학과 학생용 핵심 개념 PPT
법칙 연결 · 경계조건 · 확산식 · 물리적 검증 · 소재 공정 응용
01

## Slide 2
이 Review의 사용법
문제 원문 암기가 아니라, 출제되는 사고 방식을 반복해서 보는 자료
1. 법칙을 연결한다
현상: 전도, 대류, 복사, 확산
식: Fourier, Newton, Stefan-Boltzmann, Fick
구동력과 비례상수를 분리해서 본다
2. 조건을 해석한다
표면 농도 일정, 초기 농도 0
반무한 매질, 비정상 상태
x=0, x→∞, t 증가의 물리적 의미
3. 계산을 검증한다
무차원수인지 확인
단위와 경계조건을 확인
그래프가 물리적으로 말이 되는지 확인
02

## Slide 3
2024와 2026의 공통 출제 축
문항 모양은 달라도 묻는 중심은 크게 바뀌지 않는다
축 | 2024에서 강조된 흐름 | 2026에서 강화된 흐름
기본 법칙 | O/X와 방정식 연결 | O/X와 줄긋기형 법칙 매칭
비정상 전달 | 비정상 전도와 확산 해석 | 확산식의 경계조건과 극한값
erf/erfc | 반도체 도핑 확산 계산 | 무차원 변수와 농도비 해석
물리적 의미 | Gaussian integral, Einstein relation | 평균 자유이동거리, 유효충돌, D=μkT
소재 응용 | 확산·열전달 계산 중심 | 침탄, 열차폐, 배터리, 반도체 검증 중심
03

## Slide 4
신소재공학과 학생에게 중요한 이유
열과 물질의 이동은 소재 공정, 성능, 신뢰성을 동시에 결정한다
철강
침탄 깊이
탄소 농도 프로파일
세라믹
열차폐 코팅
열저항과 계면 온도
배터리
발열-방열 경쟁
열폭주 조건
반도체
도핑 확산
접합 깊이와 농도
공정 조건
온도, 시간, 두께, 냉각
전달 법칙
열유속, flux, 확산계수
분포 예측
T(x,t), C(x,t)
소재 성능
강도, 절연, 안전, 전기특성
04

## Slide 5
열전달 기본 법칙
법칙 이름보다 먼저 구동력과 비례상수를 읽는다
전도
q'' = -k dT/dx
대류
q'' = h(Ts - T∞)
복사
q'' = εσ(Ts⁴ - Tsur⁴)
시험에서 확인할 것
전도: 온도 구배가 방향과 크기를 정한다
대류: 표면과 유체 사이의 온도 차이가 핵심이다
복사: 절대온도 4제곱, 매질 없이도 가능하다
소재 응용
코팅 두께가 커지면 열저항은 증가한다
대류계수가 커지면 냉각은 강해진다
복사는 고온 공정에서 무시하기 어렵다
05

## Slide 6
물질전달 기본 법칙
농도 구배는 chemical potential 구배를 만드는 대표적인 원인
Fick 제1법칙
J = -D dC/dx
Fick 제2법칙
∂C/∂t = D ∂²C/∂x²
제1법칙
정상 상태 flux를 설명한다
음수 부호는 높은 농도에서 낮은 농도로 이동한다는 뜻
단위: J는 mol/(m²·s), D는 m²/s
제2법칙
시간에 따라 농도 분포가 변하는 비정상 확산
표면 농도 일정 문제에서 erf/erfc 해가 나온다
D가 커지거나 시간이 길수록 확산 거리가 커진다
06

## Slide 7
전도와 확산의 닮은 점
수학적 구조가 비슷하므로 경계조건 해석이 매우 중요하다
관점 | 열전달 | 물질전달
상태 변수 | 온도 T | 농도 C
물성 | 열확산율 α = k/(ρcp) | 확산계수 D
비정상 방정식 | ∂T/∂t = α ∂²T/∂x² | ∂C/∂t = D ∂²C/∂x²
표면 조건 | 표면 온도 일정 | 표면 농도 일정
해석 포인트 | 열 침투 깊이 | 확산 침투 깊이
07

## Slide 8
erf와 erfc를 어떻게 읽을까
표면에서 내부로 들어갈수록 농도가 낮아지는 반무한 확산해
표면 농도 일정
C/Cs = erfc(x / 2√Dt)
물리적 의미
x=0이면 erfc(0)=1 이므로 C=Cs
x→∞이면 erfc(∞)=0 이므로 C→0
t가 증가하면 x/(2√Dt)는 작아지고 C/Cs는 커진다
C/Cs
x
표면에서 높고 깊이 방향으로 감소
08

## Slide 9
확산의 물리적 이해
거시적 확산계수는 미시적 충돌과 열적 요동의 결과
평균 자유이동거리
σc n0 l = 1
Gaussian integral
I = ∫e⁻ˣ² dx = √π
Einstein relation
D = μ kT
충돌 관점
충돌 단면적이 클수록 l은 짧아진다
입자 수 밀도가 클수록 l은 짧아진다
l은 한 번 충돌 전 평균 이동 거리
수학 관점
확산해와 error function의 배경
I²로 만들고 극좌표 변환
정규분포 형태와 연결된다
평형 관점
drift flux와 diffusion flux가 균형
이동도 μ와 확산계수 D의 연결
온도가 높을수록 확산은 커지기 쉽다
09

## Slide 10
계산 문제 풀이 루틴
숫자를 넣기 전에 단위와 무차원 변수를 먼저 정리한다
1. 단위 변환
min→s, μm→m
2. Dt 계산
단위가 m²인지 확인
3. φ 계산
φ = x/(2√Dt)
4. erf/erfc
표 또는 근사값 사용
5. 물리 해석
시간 증가, 깊이 증가 방향
채점에서 보이는 좋은 풀이
식만 쓰지 않고 각 기호의 단위를 같이 쓴다
C/Cs가 0과 1 사이인지 확인한다
계산값이 그래프 형상과 맞는지 한 문장으로 설명한다
자주 생기는 오류
μm를 m로 바꾸지 않는다
erf와 erfc를 혼동한다
x가 깊어질수록 농도가 증가하는 그래프를 그대로 믿는다
10

## Slide 11
결과 검증 체크리스트
바이브코딩 결과도 물리 법칙을 통과해야 한다
검증 항목 | 질문 | 예상되는 정상 결과
단위 | x/(2√Dt)가 무차원인가? | m / m 이므로 무차원
경계조건 | 표면에서 값이 맞는가? | x=0에서 C=Cs
극한값 | 멀리 가면 어떻게 되는가? | x→∞에서 C→0
단조성 | 깊이 방향으로 말이 되는가? | C는 깊이 증가와 함께 감소
시간 효과 | 시간이 길어지면? | 같은 x에서 C는 증가
11

## Slide 12
네 가지 예시 문제로 보는 응용
소재 시스템마다 같은 전달 법칙이 다른 언어로 나타난다
예시 | 핵심 입력 | 관찰 출력 | 주요 법칙
철강 침탄 | 온도, 시간, D, 깊이 | 탄소 농도, 목표 깊이 | Fick 제2법칙, erfc
세라믹 열차폐 | 두께, k, h, 온도차 | 열유속, 계면 온도 | 열저항, Fourier
배터리 열폭주 | 발열률, h, 주변온도 | 셀 온도, 임계 조건 | 에너지 수지
반도체 도핑 | D, 시간, 표면농도, 깊이 | 도펀트 농도, 접합 깊이 | Fick 제2법칙, erfc
12

## Slide 13
바이브코딩을 학습 도구로 쓰는 법
코드를 잘 만드는 것보다, 결과를 의심하고 검증하는 능력이 중요하다
Prompt
식, 변수, 단위, 경계조건을 명시
Model
그래프와 표를 생성
Check
단위·극한·경향성 검증
Revise
틀린 가정과 파라미터 수정
좋은 요청 예
표면 농도 일정 반무한 확산해를 사용해줘
x=0과 x→∞에서 결과를 검증해줘
단위를 SI로 변환한 뒤 계산해줘
위험한 사용
식의 조건을 말하지 않고 그래프만 요청
단위 변환을 확인하지 않음
물리적으로 불가능한 결과를 그대로 제출
13

## Slide 14
자주 틀리는 지점
시험 직전에는 새 문제보다 오류 패턴을 줄이는 것이 효과적
erf vs erfc
C/Cs = erfc(φ)인 조건을 확인
온도 의존성
D는 보통 Arrhenius형, 단순 선형 아님
구동력
농도 구배는 chemical potential 구배의 대표 원인
부호
flux는 높은 값에서 낮은 값으로 향한다
극한값
x=0, x→∞, t→0를 꼭 확인
그래프
단조성·범위·경계조건을 동시에 본다
14

## Slide 15
마지막 10분 정리
공식 암기보다 ‘이 식이 왜 이 상황에 맞는가’를 한 번 더 점검
법칙
Fourier: q''=-k dT/dx
Newton: q''=hΔT
Stefan-Boltzmann: q''=εσΔT⁴
Fick 1: J=-D dC/dx
Fick 2: ∂C/∂t=D∂²C/∂x²
확산
φ=x/(2√Dt)
C/Cs=erfc(φ)
x=0 → C=Cs
x→∞ → C=0
t 증가 → 같은 깊이의 C 증가
물리
σc n0 l=1
I=√π
D=μkT
단위, 경계조건, 극한값
소재 공정의 의미로 해석
15